KNAUF DESIGNBOARD 230 WOOD

Echtholzfurnierte und oberflächenfertige Gipsfaserplatte gemäß EN 14190.

Klassifizierung des Brandverhaltens im Verbund geprüft A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1,

inkl. Fugenausbildung, unsichtbarer  Unterkonstruktion und Bekanntung.

Gipsfaserplatte mit folgenden Eigenschaften:

Werkstoffplatte aus‎ Naturgips mit homogener Schichtaufbau und ‎durchgehend gleichmäßigem Dichteverlauf, ‎geringes Dehn-, und Schwundverhalten, baubiologisch unbedenklich und mit hohen ökologischem Anspruch. Hohe Zähigkeit gegen Bruch oder Rissausbreitung sowie hohe dynamische Lastenaufnahme bei Transport, Bearbeitung, Anprall und ähnlichem.

Trägerdichte:			>1100 kg/m³

Schraubenauszugswert:	>2kN

E- Modul:                       	>2000 N/mm². (Lastaufnahme)

Verhalten bei Kratzbeanspruchung nach DIN 68861-4:		4B (> 2,0 bis ≤ 4,0 N)

Die VOC-Emissionen wurden am Produkt geprüft und erfüllen die Anforderungen der nationalen Verordnungen in Europa (Verordnung oder Protokoll: Französische VOC-Verordnung, Französische CMR Komponenten, AgBB, Belgische Verordnung, EMICODE, Indoor Air Comfort, EN 717-1, BREEAM International, LEED v4(outside U.S.))

Siehe hierzu Technisches Blatt K872e.de (www.knauf-design.com)

Ausführung

Vorderseite:			__________	Echtholzfurnier FSF/PEFC nach Kollektion WOOD /

anderes Furnier und Sortierung auf Anfrage

Design:			__________

Rückseite:			__________	Gegenzug gleiche Holzart / Gegenzug ohne Anspruch

Oberflächenveredelung:	Farblos lackiert

Glanzstufe:			Matt

Kantenausbildung:

Längskanten:			__________	Schnittkante, Furnierkante*; Nut und Fremdfeder

Querkanten:			__________	Schnittkante, Furnierkante*; Nut und Fremdfeder

*Herstellerangaben gemäß Technischem Blatt K872e.de beachten.

Standardformate:

Länge:				__________	1250; 1500; 2500; 3000mm

Breite:				__________	112; 192; 304; 400; 608mm

Dicke:				__________	12; 16; 18; 21; 23; 25mm

Zusatzbearbeitung

(Sonderformate und -bearbeitung auf Anfrage)

KNAUF DESIGNBOARD 230 WOOD lässt sich mit für die Holzwerkstoffbearbeitung üblichen Werkzeugen und Maschinen sägen, bohren, fräsen schleifen und bekannten.

(Siehe hierzu Technisches Blatt K872e.de (www.knauf-design.com)